ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ООО «СОЛОМБАЛЬСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ВОЗМОЖНОСТИ ЗАВОДА

- Изготовление отливок по чертежам Заказчика или по образцу

- Изготовление модельной оснастки или работа с модельной оснасткой Заказчика

- Возможность изготовления отливок массой до 600кг

- Использование фурановой технологии в производстве отливок

- Собственная лаборатория, оборудованная эмиссионными спектрометрами, универсальными машинами для испытания конструкционных материалов («разрывные» машины), оборудование для проверки физикомеханических свойств материалов при температурах до -40 градусов Цельсия.

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ОТ ЧЕРТЕЖА К ИЗДЕЛИЮ

- Разработка технологического процесса

- Изготовление модельного комплекта

- Отработка технологии на опытной партии

- Серийный выпуск отливок

### Литейное производство, основные характеристики и параметры

| Площадь литейного цеха | 1500 м2 |
| --- | --- |
| Производственные мощности завода | 100 тонн в месяц |
| Плавильные печи установленные на заводе | Дуговая сталеплавильная печь ДСП-1,5 |
| Контроль | Сертифицированная лаборатория для контроля химсостава и механических свойств сталей и сплавов Экспресс-анализ во время плавки Проверка механических свойств формовочной смеси |
| Технология | Фурановая технология формовки Литье в холодно твердеющую смесь на основе фурановой смолы - Класс размерной точности по ГОСТ Р 53464-2009 : 9-14 - Шероховатость поверхности отливок по ГОСТ 2789-73: Ra = 80-100 мкм - Минимально допустимая толщина стенок – 10-12 мм - Масса отливок от 50 до 600 кг. |
| Марки сталей | Легированные стали 18ХГТ, GS20 MnCRMo5, 40Х Низколегированные стали 09Г2С, 10ХСНД, 25Л, 35Л, 45Л Конструкционная рессорно-пружинная сталь 65Г Инструментальная сталь У8 |
| Вес отливок | От 50 до 600 кг |
| Габариты отливок | Мах 1200х1200 мм |
| Сроки изготовления: | Модельной оснастки от 30 дней, отливки от 60 дней |