| Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм |  |  | Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 (ст.12х18н10т) |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 | 0,20 |  |  | 2,5 | 0,50 |  |  |
| 0,4 | 0,25 |  |  | 2,5 | 0,60 |  |  |
| 0,45 | 0,20 |  |  | 2,8 | 0,9 |  |  |
| 0,5 | 0,25 |  |  | 3,2 | 0,5 |  |  |
| 0,5 | 0,30 |  |  | 3,2 | 0,8 |  |  |
| 0,63 | 0,25 |  |  | 3,2 | 1,2 |  |  |
| 0,63 | 0,32 |  |  | 3,5 | 0,7 |  |  |
| 0,7 | 0,28 |  |  | 3,5 | 1,0 |  |  |
| 0,7 | 0,32 |  |  | 4,0 | 0,6 |  |  |
| 0,8 | 0,32 |  |  | 4,0 | 1,0 |  |  |
| 0,9 | 0,36 |  |  | 4,0 | 1,2 |  |  |
| 1,0 | 0,25 |  |  | 4,5 | 0,9 |  |  |
| 1,0 | 0,32 |  |  | 4,5 | 1,8 |  |  |
| 1,0 | 0,40 |  |  | 5,0 | 0,7 |  |  |
| 1,1 | 0,36 |  |  | 5,0 | 1,2 |  |  |
| 1,2 | 0,32 |  |  | 5,0 | 1,6 |  |  |
| 1,2 | 0,40 |  |  | 5,0 | 2,0 |  |  |
| 1,4 | 0,45 |  |  | 6,0 | 1,2 |  |  |
| 1,4 | 0,65 |  |  | 6,0 | 2,0 |  |  |
| 1,6 | 0,32 |  |  | 8,0 | 1,6 |  |  |
| 1,6 | 0,40 |  |  | 8,0 | 2,0 |  |  |
| 1,8 | 0,70 |  |  | 10,0 | 1,0 |  |  |
| 2,0 | 0,40 |  |  | 10,0 | 2,0 |  |  |
| 2,0 | 0,50 |  |  | 12,0 | 1,2 |  |  |
| 2,0 | 0,60 |  |  | 12,0 | 2,0 |  |  |
| 2,0 | 1,00 |  |  | 16,0 | 1,6 |  |  |
| 2,0 | 1,20 |  |  | 16,0 | 2,5 |  |  |
| 2,2 | 0,45 |  |  | 18,0 | 2,5 |  |  |
| 2,2 | 0,70 |  |  | 20,0 | 1,6 |  |  |
| 2,5 | 0,40 |  |  | 20,0 | 2,0 |  |  |
| Сетка тканая нерж. "микро" ТУ 14-4-507-99 |  |  | Сетка тк. нерж. фильтровая ГОСТ 3187-76 |  |  |  |
| 0,04 | 0,03 |  |  | П24, П28, П32, П36, П40 |  |  |  |
| 0,056 | 0,04 |  |  | П48, П52, П56, П60, П64, П68 |  |  |  |
| 0,064 | 0,032 |  |  | П72,П76, П80, П90, П100, П120 |  |  |  |
| 0,066 | 0,05 |  |  | П160, П200 |  |  |
| 0,071 | 0,055 |  |  | С56, С72, С80 |  |  |  |
| 0,074 | 0,053 |  |  | С100 ,С120, С160 |  |  |  |
| 0,076 | 0,05 |  |  | С200 |  |  |  |
| 0,080 | 0,055 |  |  | №120 по ТУ 14-4-698-76 |  |  |  |
| 0,094 | 0,055 |  |  | №300 по ТУ 14-4-742-76 |  |  |  |
| 0,125 | 0,07 |  |  | №450 по ТУ 14-4-432-94 |  |  |  |
| 0,140 | 0,09 |  |  | №685 по ТУ 14-4-697-76 |  |  |  |
| 0,160 | 0,12 |  |  | Сетка тканая нерж. сарж. ТУ 14-4-167-91 |  |  |
| 0,200 | 0,13 |  |  | 0,061 х 0,050 |  |  |  |
| 0,250 | 0,16 |  |  | 0,064 х 0,032 |  |  |  |
| 0,315 | 0,16 |  |  | 0,094 х 0,055 |  |  |  |